SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDOWA LEŚNICZÓWKI

W WERYNI

- Podstawa opracowania.

1. Zlecenie  Nadleśnictwa  Głogów  Młp., na  opracowanie specyfikacji z miesiąca listopada 2008 r.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. nr 202 poz.2072.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -

Wydawnictwo Arkady 1989 r. T. I i II.

5. Obowiązujące normy i normatywy wykonania i odbioru robót oraz literatura fachowa w zakresie przedmiotu opracowania.

6. Dokumentacja  projektowa budowy budynku leśniczówki w WERYNI wraz  z instalacjami wewnętrznymi: prądu, wody i kanalizacji sanitarnej, kotłowni oraz przedmiarami robót do kosztorysu inwestorskiego dostarczone przez Inwestora.

Opracowanie:

Mgr inż. Anna Mazur

upr.bud. B-186/94

- Ustalenia ogólne.

Prace przy realizacji poszczególnych obiektów powinny być realizowane zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, przy użyciu materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom PN,BN lub świadectwom ITB. Materiały i wyroby , na które nie ma norm powinny posiadać aprobaty techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra SWiA . Wykonawstwo robót objętych projektem wymaga ustanowienia osoby uprawnionej, sprawującej kierownictwo i nadzór. W ramach poszczególnych etapów prac, zaleca się dokonywanie odbiorów robót budowlanych zgodnie z zakresem prac opisanych w dokumentacji projektowej i w odpowiednich pozycjach przedmiaru. Odbiór robót powinien być zgodny z ogólnymi warunkami realizacji obiektów budowlanych i odbywać się po zakończeniu każdego rodzaju robót w celu określenia ich jakości i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonywania dalszych prac. Z każdego odbioru robót należy sporządzić protokół podpisany przez członków komisji odbierającej, który powinien zawierać ocenę wykonanych prac oraz ewentualne wnioski i zalecenia. Przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji powinno być dokonane po usunięciu wad i usterek wymienionych w protokóle odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia inwestorowi gwarancji na wykonane przez siebie prace.

- Mieszanki betonowe i betony.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników dostosowanych do wymagań odpowiednich norm państwowych lub świadectw ITB. Do betonów należy stosować cementy odpowiadające w/w wymaganiom.  Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia.  Należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu, przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. Domieszki należy dozować zgodnie z instrukcją producenta. Składniki betonu powinny być dozowane według masy. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. Podczas robót betonowych należy kontrolować : jakość i dozowanie składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, jakość mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, cechy wytrzymałościowe betonu, prawidłowość przebiegu procesu twardnienia betonu, terminy rozdeskowania, oraz terminy częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.

- Fundamenty.

Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie chudego betonu ( klasy B-7,5 ) o konsystencji wilgotnej , dobrze ubitego. Grubość warstwy chudego betonu powinna wynosić 10 cm. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach należy chronić przed wstrząsami i uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania. Materiały przewidziane do wykonywania fundamentów powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i świadectw ITB.

Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją  techniczną , prawidłowości wykonania robót zbrojarskich i betonowych. Odbiór tych robót powinien być wykonywany etapowo, a wyniki zapisywane w protokółach odbioru robót zanikających. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 cm.  Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji nie powinny przekraczać 0,5 cm.

- Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ warstwowy. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Należy je wykonywać po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 10O C. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.  Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane , przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach i świadectwach ITB. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta stosownym dokumentem.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową i atestami wytwórcy. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań  obciążenia. Jego powierzchnia powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Warstwy papy przyklejone do do zagruntowanego podkładu powinny być szczelne i ciągłe.

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych

- po przygotowaniu podkładu pod izolację

- odbiór każdej warstwy izolacyjnej

- Izolacja termiczna posadzek.

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw ITB. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych. Powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej . Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania do warstwy podłoża

- Mury.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą . Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takich ilościach, aby mogła być wbudowana w ciągu 3 godzin od jej przygotowania.  Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami odpowiednich norm i instrukcji. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów oraz odchylenia od pionu i krawędzi na długości 1m  nie powinny przekraczać 3 mm.

- Tynki.

Projektuje się wykonanie tynków wapienno-cementowych na ścianach wewnętrznych. Przy odbiorze należy sprawdzić odchyłki powierzchni i naroży ścian od kąta prostego. Odchylenia powierzchni od kierunku pionowego nie powinny wynosić więcej niż 2 mm/ 1mb i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni ściany.

- Glazura.

Glazurę należy ułożyć w pomieszczeniach sanitarnych po zakończeniu wykonywania ścian działowych, tynków, robót instalacyjnych, wykonaniu podłoża pod posadzki, osadzeniu ościeżnic drzwiowych. Płytki należy osadzać na podłożu klejowym, które powinno być szczelne, trwałe i elastyczne w celu wyrównania naprężeń i odkształceń. Spoinowanie płytek wykonać za pomocą masy hydrofobowej, zachowującej elastyczność. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 3 mm. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm/1mb.

Odbiór obejmuje:

- sprawdzenie jakości użytych materiałów

- należytego przylegania do podkładu

- prawidłowego przebiegu spoin i ukształtowania powierzchni

- Roboty malarskie.

Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4% masy. Pierwsze malowanie należy wykonać po ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, podkładów pod podłogi i montażu stolarki. Drugie malowanie należy wykonać po założeniu armatury sanitarnej i stałego wyposażenia a przed ułożeniem posadzek.

Odbiór prac malarskich powinien obejmować:

- stan podłoża

- jakość użytych środków gruntujących i farb

- przyczepności do podłoża

- wyglądu zewnętrznego

Odbiór robót malarskich wykonuje się po siedmiu dniach od ich zakończenia.

- Podłogi i posadzki.

Podłoże projektowanych posadzek stanowi wylewka cementowa gr. 5 cm z warstwą wygładzającą . Prace przy wykonywaniu wylewki należy przeprowadzić w temperaturze nie niższej niż 10 C. Podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem izolacyjnym ( szczeliny dylatacyjne). Mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu z równoczesnym zagęszczaniem , wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą poziomą i o założonym spadku do kratki ściekowej. Powierzchnia ta sprawdzana łatą 2 m nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm/1mb i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Wierzchnią warstwę posadzki ułożyć z terakoty. Posadzkę należy układać po zakończeniu robót budowlanych, tynkarskich , instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Do wykonania posadzek należy użyć materiałów ( terakota, kleje, środki gruntujące, spoiny) odpowiadających wymaganiom technologicznym.

Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu płytek.. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od linii prostej nie powinny wynosić więcej niż 2 mm/1 mb i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem, a przy ścianach wykończona cokolikiem o wysokości minimum  5 cm. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny być większe niż +- 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu

- sprawdzenie jakości użytych materiałów

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie ukształtowania powierzchni

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek ściekowych

- sprawdzenie szerokości i prostolinijności spoin

- Sufit z płyt gipsowo - kartonowych na stelażu stalowym.

Elementami konstrukcyjnymi są profile z blachy stalowej ocynkowanej o kształcie C i U . Mocuje się je do ścian i konstrukcji dachowej za pomocą specjalnych łączników co 600 mm. Profile C rozstawia się w poziomie co 400mm. Płyty g - k są mocowane poziomo a ich krawędzie powinny stykać się na profilach C. W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować płyty wodoodporne ( koloru zielonego). Spoiny pomiędzy płytami powinny być przy szpachlowaniu wzmocnione taśmą z włókna szklanego zatopionej w masie szpachlowej.

Dopuszczalne odchylenia sufitu od płaszczyzny poziomej nie większe niż  5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie jakości użytych materiałów

- sprawdzenie prawidłowości wykonania stelażu ( sposób zamocowania, rozstaw profili)

- sprawdzenie ukształtowania powierzchni sufitu

- Konstrukcja dachowa.

Materiały do wykonania elementów drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 388/2004

Elementy konstrukcyjne:

Na elementy konstrukcyjne należy stosować tylko drewno lite min. klasy C30, spełniające wymagania PN-EN 338/2000. Elementy powinny być wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacją z tolerancją ± 5 mm.

- Łączniki

Do mocowania elementów drewnianych można stosować:

- Gwoździe gładkie lub pierścieniowe,

- Gwoździe śrubowe i skręcane,

- Wkręty i śruby

- kołki drewniane  8  10 mm, długości około 100 mm,

- gwoździe klamrowe.

- Składowanie elementów drewnianych

Elementy drewniane oraz słupy układa się około 20 cm na podkładkach nad ziemią, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować elementów na płask bez zadaszenia. Składowanie łączników

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwoździe itp.) należy składować w wiązkach, luzem względnie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniem, zabrudzeniem.

- Składowanie gontów bitumicznych

Gont bitumiczny należy składować w opakowaniach transportowych w miejscach zacienionych i nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Konstrukcja dachowa powinna być wykonana z drewna sosnowego nasyconego środkami przeciwogniowymi i zapobiegającymi korozji biologicznej. Przekroje elementów konstrukcji należy stosować zgodnie z projektem. Konstrukcję należy oprzeć na murłatach  przymocowanych kotwami w rozstawie co 1,5 m do wieńca żelbetowego. Konstrukcję dachu należy pokryć folią  paroprzepuszczalną , nabić kontrłaty i łaty .

Odbiór powinien obejmować :

- sprawdzenie jakości użytych materiałów ( przekroje elementów konstrukcji , nasączenie środkami ochronnymi, )

- sprawdzenie sposobu połączenia konstrukcji dachowej z murem ( kotwienie murłat, izolacja murłat od betonu, )

- sprawdzenie powierzchni i kąta nachylenia dachu , rozstawu elementów konstrukcyjnych, sposobu połączenia elementów

- Docieplenie poddasza .

Projektuje się ocieplenie stropu poddasza poprzez ułożenie między krokwiami  wełny mineralnej  grubości 20 cm oraz foli  paroizolacyjnej a nastepnie ułożenie rusztu z profili stalowych i montaż płyt kartonowo-gipsowych. Warstwa ocieplenia powinna być układana w sposób ciągły.

Odbiór wykonanej warstwy powinien obejmować:

- sprawdzenie rodzaju, jakości użytych materiałów

- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy ocieplającej oraz przylegania warstwy do podłoża

- Obróbki blacharskie w pokryciach dachowych.

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości nachylenia połaci dachowych. Powinny być wykonane blachy stalowej gr 0,5-0,6 mm dopasowanej kolorem do koloru pokrycia dachu. Połączenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób aby wyeliminować wpływ odkształceń dachu na tynk ( np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej)

Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego wykonania zabezpieczeń przy kominach i wywietrznikach.

- Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe powinny być kolorystycznie dopasowane do koloru pokrycia dachowego.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności wymiarów, wykonania połączeń , zachowania spadków. Sprawdzenie szczelności spadków może być wykonane poprzez nalanie do rynien wody i kontrolę jej spływu.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności ich wymiarów, połączeń , umocowania w uchwytach, prostolinijności.

- Ocieplenie ścian od zewnątrz styropianem.

Ocieplenie należy wykonać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej z płyt styropianowych przyklejanych do powierzchni muru i mocowanych kołkami grzybkowymi oraz pokrytych cienką warstwą zaprawy wzmocnioną siatką z włókna szklanego. Montaż należy rozpoczynać od dołu ściany po zamocowaniu listwy startowej i posuwać się do góry. Płyty można przyklejać do podłoża , gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż + 5 C , a podczas lata gdy powierzchnia ściany nie jest nagrzana do temperatury wyższej niż + 30 C. Płyty styropianowe powinny być układane na styk, szczeliny większe niż 2 mm są niedopuszczalne. Nierówności większe niż 3 mm należy ściąć lub zeszlifować. Naklejona siatka nie powinna wykazywać nierówności i sfałdowań , sąsiednie pasy powinny zachodzić na siebie co najmniej 50 mm. Na narożnikach należy przykleić perforowane narożniki aluminiowe. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia siatki  w temperaturach od 5 do 25 C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru lub bardzo upalnych dni.

Odbiór techniczny robót powinien obejmować:

- sprawdzenie jakości użytych materiałów

- sprawdzenie przygotowania powierzchni ścian

- sprawdzenie montażu płyt styropianowych

- sprawdzenie wykonania wyprawy ochronnej

- sprawdzenie wykonania obróbek blacharskich

- sprawdzenie wykonania faktury elewacyjnej

Gotowa elewacja powinna być estetyczna i mieć jednolity wygląd. Nie mogą być widoczne nierówności powierzchni. Docieplona ściana na długości 6 m nie może mieć odchyłki większej niż 10 mm.

17.Stolarka okienna i drzwiowa.

Ustawienie okien należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchyłki w obu kierunkach nie powinny być większe niż 2 mm/ 1mb wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowe nie może być większe niż 2 mm. Zamocowanie okien i drzwi należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta .

- 2.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca;

- jest zobowiązany do zapoznania się z przedmiotem zadania na terenie budowy i

przeprowadzenia instruktażu o sposobie wykonywania prac z poszczególnymi

pracownikami.

- zapewni bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zatrudnionych pracowników zgodnie z ogólnymi przepisami bhp i p.poż

- 3.  Wszystkie materiały i wyroby objęte zakresem zamówienia dostarcza

wykonawca do  miejsca wbudowania. Materiały i wyroby powinny

odpowiadać wymaganiom określonym   w art. 10 ustawy prawo budowlane

(dotyczy certyfikatów i atestów).

- 4.  Ustala się jednocześnie następujące parametry dla okien z PCV i ich

montażu; współczynnik przenikania ciepła dla szyb (pakiet)

do K = 1,1 W   (m2K), szyba   bezpieczna  po zewnętrznej stronie okna

-  skrzydła rozwierane i rozwierano– uchylne(

-  należy zastosować tzw. mikro rozszczelnienie, oprócz tego w górnej części

każdego

skrzydła należy wyciąć uszczelkę długości 25 – 30 cm celem zapewnienia

stałego  przepływu powietrza

-.  okucia obwiedniowe

-  profile pcv; ościeżnice i ramy okienne w kolorze białym

-.  profile trzykomorowe dla; ościeżnic, skrzydeł i słupków

-.  stabilizatory profilu odpowiadające rozwiązaniom systemowym

-.  bez ołowiu i kadmu

-.  wewnętrzny wrąb profilu ościeżnicy powinien mieć spadek na jej zewnętrz

celem  odprowadzenia skroplin wody

- uszczelki powinny być zamontowane fabrycznie w profil i wykonane z

wymienialnego  elastomeru termoplastycznego, łączone w narożach okien pod kątem  prostym

18 .INSTALACJA WEWNETRZNE WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ , KANALIZACJI

- SANITARNEJ, GAZU I ELEKTRYCZNA – należy wykonać wg obowiązujących  przepisów branżowych, przez specjalistyczne firmy , posiadające uprawnienia do wykonywania w/w instalacji.

- 19.    KONTROLA JAKOŚCI

- Kontrola robót obejmuje:

- stwierdzenie właściwej jakości materiału;

- sprawdzenie zbrojenia fundamentów i stropu;

- kontrola podłoża przed ułożeniem podłóg i płytek ściennych;

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

- 20.    OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są jednostki określone  w kosztorysie ofertowym i obmiarem

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru i kosztorysu  z uwzględnieniem  ewentualnych zmian wprowadzonych przez inwestora w trakcie budowy.

- 21.  ODBIÓR ROBÓT

Czynności takie jak wykonanie zbrojenia, ułożenie belek stropowych, podłoże pod panele, układanie płytek, malowanie, montaż stolarki, montaż urządzeń sanitarnych, , powinny być odebrane przez Inspektora.

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

- 22.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na wykonanie zakresu robót budowlanych , w której określony jest termin wykonania robót zakres oraz wartość zadania  oraz warunki i  terminy płatności.

Elementem niezbędnym do wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru robót.

- 23. PRZEPISY ZWIĄZANE

- 23.1. Podstawy prawne:

- Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamówień publicznych

Dz.U.04.18.172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004r. , w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

Dz.U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.

Dz.U.04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

- Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12

Dz.U.03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.109.1155 i 1156  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.92.881 USTAWA  z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych

Dz.U.98.107.679 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998r., w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.95.25.133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Dz.U.98.126.839 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 24 września 1998r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania  obiektów budowlanych.

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Dz.U.96.62.285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.01.118.1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  z dnia 20 września2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.02.147.1229  USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpożarowej. /tekst jednolity/

23.2.Normy:

PN-EN 197-1:2002       	Cement

PN-EN 934-2:2-002        	Domieszki do betonu i zapraw

PN-85/B-04500                     Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100                     Roboty tynkowe .Tynki zwykłe .Wymagania i badania

PN-B-10085:2001                Stolarka budowlana

PN-EN 177:1999 ;                Płytki ceramiczne

PN-EN178:1998                   Płytki ceramiczne

PN-EN 649:2002                  Elastyczne pokrycia podłogowe

PN-61/B-10245                    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej .Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241                             Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250                  	Beton zwykły

PN-ENV 206-1:2002         	Beton część I /wymagania ,właściwości produkcja/

PN-86/B-O6712                	Kruszywa mineralne do betonu

PN-ISO 6935-1:1998         	Stal do zbrojenia betonu- pręty gładkie

PN-ISO 6935-2:1998          	Stal do zbrojenia betonu – pręty żebrowane

PN063/B-06251                          	Roboty betonowe i żelbetowe- wymagania techniczne

- PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Płyty kartonowo - gipsowe

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty

styropianowe.

PN-89/B-02361 		Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami).

PN-61/B-10245 	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-IEC 61024-1:2001 	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych –

zasady ogólne.

PN-IEC 61024-1-1:2001   	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

zasady ogólne – wybór poziomów ochrony dla

urządzeń piorunochronnych.

PN-EN ISO 10077-1  Właściwości cieplne okien, drzwi żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła

PN-EN ISO 10211-1  Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania

PN-EN ISO 10077-2  Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13370  Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania

PN-EN ISO 13789  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie

PN-EN ISO 14683  Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne

PN-B-02151-3  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

- PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-ISO 1512  Farby i lakiery. Pobieranie próbek produktów w postaci płynu i pasty

## PN-75/B-10121 BN-76/8860-01-03  Podwieszanie elementów do ścian lub innych elementów konstrukcyjnych

## PN-B-23111  Płyty z wełny mineralnej do izolacji cieplnych

## PN-92/N-01255  Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

- PN-93/B-02869  Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne

PN-B-02851-1  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja

PN-89/B-02856  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów

PN-88/B-02855  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

23.3.   Inne dokumenty:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I

Budownictwo ogólne

Wytyczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - Zeszyt 7 Warszawa, lipiec 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Zeszyt 9 Warszawa, sierpień 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. ITB Warszawa 2004.

Opracowanie: